# Nowogród Bobrzański

# dnia 2008.04.25

Nasz znak GKB. 341-12/08.P		                                    WYKONAWCY

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy : Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Marcinkowskiego w

Nowogrodzie Bobrzańskim

MODYFIKACJA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  ( tekst jednolity D. U. 2007 r. nr 223 poz. 1655 z póź. zm. ) modyfikuje SIWZ w sposób następujący :

1. Zamawiający zmienia zapisy w pkt. 2.6.1 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robót  w sposób następujący

- wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,35 MPa

- wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 15 %

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza wykonanie tej warstwy bez konieczności posiadania przez wyrób aprobaty technicznej.

Pozostałe szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące wykonania tej warstwy pozostają zgodne z opisanymi w SIWZ.